检  验  报  告

- INSPECTION  CERTIFICATE

国石中[2013]质检字第12006115号

受检单位：北京四惠鄂通石材经销部

- Applicant

产品名称：        黑金沙

- Sampie Description

检验类别：      委 托 检 验

Test Type

国家石材质量监督检验中心

National Stone Quality Supervision and Inspection Center

国家石材质量监督检验测试中心

Nationgal Stone Quality Supervision and Inspection Center

检  验  报  告

INSPECTION  CERTIFICATE

国石中[2013]质检字第12006115号                            共3页第1页

| 产品名称 | 黑金沙 | 型号规格 | （50×50×50）mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 北京四惠鄂通石材经销部 | 检验类别 | 委托检验 |
| 生产单位 | 北京四惠鄂通石材经销部 | 样品等级 | —— |
| 抽样地点 | —— | 到样日期 | 2013年3月8日 |
| 样品数量 | 5块 | 送样者 | 李明灿 |
| 抽样基数 | —— | 原编号或 生产日期 | —— |
| 检验依据 | GB/T9966-2001《天然饰面石材试验方法》 GB/T18601-2001《天然大理石建筑板材》 | 检验项目 | 体积密度、吸水率、干燥压缩强度、干燥与水饱和弯曲强度 |
| 仪器设备 | WD-10c电子万能试验机、WE-60液压式万能试验机、 TS2000电子天平、CS1012电热鼓风干燥箱 |  |  |
| 检验结论： 按GB/T9966—2001标准对该单位送检的黑金沙样品进行了体积密度、吸 水率、干燥压缩强度、干燥与水饱和弯曲强度四项检验，检验结果（见附页）均 达到GB/T9966—2001标准的技术要求。 2013年03月16日 （盖 章） |  |  |  |
| 备 注： 本结果只对检验样品负责 |  |  |  |

批准：                      审核：                     编制：

检验单位地址：北京市朝阳区东坝红松园1号  电话65492561 65492557 邮编：100018

国家石材质量监督检验测试中心检验报告附页

国石中[2013]质检字第12006115号               样品名称：黑金沙                         共3页第3页

| 序号 | 检验项目 | 计量单位 | 标准技术[GB/T18601-2001] | 检验数量（块） | 检验数据 |  |  | 低于、达到或超过标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |  |  |
| 1 | 体积密度 | G/cm3 | ≥2.25 | 5 | 2.68 | 2.66 | 2.67 | 达到 | —— |
| 2 | 吸水率 | % | ≤0.60 | 5 | 0.56 | 0.52 | 0.54 | 达到 | —— |
| 3 | 干燥压缩强度 | Mpa | ≥100.0 | 5 | 101.5 | 101.3 | 101.4 | 达到 | —— |
| 4 | 干燥弯曲强度 | Mpa | ≥8.0 | 5 | 9.7 | 9.3 | 9.5 | 达到 | —— |
|  | 水饱和弯曲强度 |  |  | 5 | 9.3 | 8.9 | 9.1 | 达到 | —— |
| 以 下 空 白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测室负责人：                                       主检：

国家建筑材料工业石材质量监督检验测试中心

- Stone Materials Quality Inspection & Test Center of China Building Materials Industry

检  验  报  告

INSPECTION  CERTIFICATE

国石中[2013]质检字第12006115号                                 共3页第2页

| 产品名称 | 黑金沙 | 型号规格 | 随形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 北京四惠鄂通石材经销部 | 检验类别 | 委托检验 |
| 生产单位 | 北京博瑞雅秀石材经营部 | 样品等级 | —— |
| 抽样地点 | —— | 到样日期 | 2013年3月8日 |
| 样品数量 | 5.7kg | 送样者 | 李明灿 |
| 抽样基数 | —— | 原编号或 生产日期 | —— |
| 检验依据 | GB6566-2001 《建筑材料放射性核素限量》 | 检验项目 | 放射性素比活度 |
| 检验结论： 根据室内低本底高分辨率多道Y能谱仪分析结果，该单位送检的埃及米黄 样品中的放射性核素比活度为： 镭（Ra）—226; 钍（Th）—232; 钾（K）—40. 60.65±12.20Bq/kg; 150.35±14.55 Bq/kg; 1535.65±120.53Bq/kg. 依据GB6566-2001标准，该样品的内照射指数（lRa）为0.31，外照射指数（lY） 为0.98，综合判定为A类装修材料。A类装修材料产销与使用范围不受限制。 2013年03月16日 （盖 章） |
| 备 注： 1．A类装修材料要求为：lRa≤1.0和lY≤1.3 2．本结果只对检验样品负责 |  |  |  |

批准：                      审核：                     编制：